## Slide 1
DEFECT INSPECTION · 2026-W33
浸没式光刻缺陷检测周报
L28 ADI ｜ 36 lot ｜ 数据日 2026-08-13
RANDOM D0 /cm²
0.42
8 周基线 0.18 ｜ 上升 133%
捕获率 91%，不是漏检
SCAN START
SCAN STOP
S02
演示用虚构案例
DWG NO. DEF-INSP-W33-01
Notes: 各位好。这是一份演示用虚构周报，所有数字都不代表真实工厂。本周浸没金属层 L28 的随机缺陷密度是每平方厘米零点四二，对照八周基线零点一八。三十六片送检，问题集中在扫描起停点，也就是水印路径，而不是漏检。

## Slide 2
DEF-INSP · 2026-W33 · 2026-08-13
捕获率稳定，水印才是本周 killer
P02 / 08
L28 RANDOM D0
0.42
/cm² vs 基线 0.18
4 个 killer lot
ALL ON S02
当层 adder +0.24，不是来料
进展 D0 上升 133%
36 lot 送检，11 个光学超限
可信度 捕获 91% 持平
基线 93%。Nuisance 18% 偏热，不是漏检
类型 水印杀伤比 0.62
颗粒颗数最高 31%，但 kill ratio 仅 0.18
工具 4/4 killer 在 S02
S01 / S03 仍在基线内。本周冻结 recipe
判断：先关 S02 残液，不按颗粒柱改工艺
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-INSP-W33-02
Notes: 请先记住四件事。密度确实升了，但捕获率百分之九十一，和基线百分之九十三几乎持平，所以不是工具变瞎。干扰缺陷升到百分之十八，说明配方偏热。颗粒颗数最高，可水印杀伤比零点六二才是第一优先。四个杀伤批次全部落在 S02。

## Slide 3
DEF-INSP · 2026-W33 · 2026-08-13
空间签名沿扫描起停点，符合残液
P03 / 08
S02
起停点密度 = 片心 3.4×
虚线环：边缘 5 mm，占事件 41%
DISCRIMINATION
水印 watermark
pitch 不变 · 表面 T-top
本周圆形缺陷中占 79%
气泡 bubble
pitch 放大 · 剂量条纹
本周仅 7%，不是主因
S01 / S03
近随机，边缘仅 1.2×
结论：残液路径，不是来料颗粒暴发
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-INSP-W33-03
Notes: 请看空间图。S02 扫描条带的起停点密度是片心的三点四倍，边缘五毫米环带占了百分之四十一的事件。鉴别口诀来自文献机制：水印不改变线距、截面有 T 形顶；气泡会放大线距并带条纹。本周圆形缺陷里百分之七十九符合水印。S01 和 S03 接近随机，所以不是来料暴发。

## Slide 4
DEF-INSP · 2026-W33 · 2026-08-13
按杀伤比加权后，水印优先于颗粒柱
P04 / 08
SEM CLASS n=280
31%
颗粒
28%
水印
14%
微桥
12%
SNV
7%
气泡
4%
反气泡
4%
其他
累计
KILL RATIO
水印 0.62 优先 1
微桥 0.41 优先 2
气泡 0.35 优先 4
颗粒 0.18 优先 3
SNV 12% 不进杀伤排序
不要按颗数最高柱打颗粒
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-INSP-W33-04
Notes: 左边按颗数，颗粒百分之三十一高于水印百分之二十八。右边按杀伤比，水印零点六二、微桥零点四一、颗粒只有零点一八。SEM 看不见的点占百分之十二，先不进杀伤排序。结论是不要按最高柱去打颗粒。

## Slide 5
DEF-INSP · 2026-W33 · 2026-08-13
检测漏斗收敛到 4 个 S02 killer lot
P05 / 08
36
送检 lot
11
光学超限
7
SEM 复核
4
killer lot
L33-S02-07 · L33-S02-09 · L33-S02-12 · L33-S02-18
同一浸没头周期。动作是关 S02 残液，不是全线停。
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-INSP-W33-05
Notes: 漏斗从三十六降到十一、七、四个杀伤批次。四个编号都在同一浸没头周期。动作是关闭 S02 残液，不是全线停机。

## Slide 6
DEF-INSP · 2026-W33 · 2026-08-13
只有 S02 的 D0 与 PWP 同时漂移
P06 / 08
D0 /cm² vs PWP #/wafer
0.17
9
S01
0.71
27
S02
0.19
11
S03
D0
PWP
当层 adder
+0.24
/cm² vs 前层
S01 0.17 基线内
S02 0.71 超限
S03 0.19 基线内
动作收到 S02，不是全浸没线
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-INSP-W33-06
Notes: S01 密度零点一七、S03 零点一九，都在基线内。S02 密度零点七一，空白片颗粒数二十七。当层相对前层新增零点二四。请把动作收到 S02。

## Slide 7
DEF-INSP · 2026-W33 · 2026-08-13
总数上升被 nuisance 放大，不要先收阈值
P07 / 08
Capture rate
91% 基线 93%
DOI 捕获稳定
Nuisance
18% 基线 9%
recipe 偏热
SNV
22% 基线 11%
前层 + 视场，不全是假点
False 0.8% （基线 0.6%，仍低于 1%）
红线：本周冻结 recipe 阈值。收热会同时打掉捕获率，造成假回收。
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-INSP-W33-07
Notes: 捕获率仍是百分之九十一。干扰缺陷百分之十八、SEM 再定位看不见百分之二十二，会把总数抬高。假点百分之零点八仍低于百分之一。红线是本周冻结检测阈值，避免把灵敏度下降误读成缺陷回收。

## Slide 8
DEF-INSP · 2026-W33 · 2026-08-13
本周先关 S02 残液，recipe 冻结
P08 / 08
D01
S02 浸没头 / 台面 PM，清洗前后 PWP
D02
核查 post-rinse 是否赶在 PEB 前完成干燥
D03
颗粒柱降为观察项，不作为第一工艺改动
D04
recipe 阈值冻结到 W35
D05
S02 超限 lot SEM 抽样提到 60 点，直到 SNV<15%
演示用虚构数据｜不代表真实工厂成绩
DWG NO. DEF-INSP-W33-08
Notes: 五件事：S02 保养并做清洗前后空白片；核对后淋洗是否赶在烘干前完成；颗粒改为观察项；阈值冻到第三十五周；超限片 SEM 抽样提到六十点，直到看不见比例低于百分之十五。不决策的话，下周仍分不清工艺和检测。